《口腔材料学》教学质量标准

课程基本信息

课程类别：专业课

课程性质：必修课

课程学分：2学分

课程学时：理论24学时，实验8学时

适用对象：口腔医学专业

教学形式：线下教学

一、课程简介

口腔材料学是口腔医学与材料科学之间的界面学科，是口腔医学专业的基础课程。通过研究口腔材料的分类、组成和主要理化性能、机械性能、生物性能、操作性，研究口腔材料及其与口腔组织结构和生理功能的相互关系，研究口腔材料与口腔医疗技术的适用关系，为合理有效地利用口腔材料和准确制作修复体提供理论依据，同时为学习口腔医学其它课程和临床实践奠定基础。其内容丰富、知识广泛，不仅包括口腔医学的内容，还涉及物理学、化学、工程学、信息科学以及生物医学基础与临床的内容。为了推进这门新兴的多知识性学科的发展，根据卫生部教材办公室和口腔医学专业教材评审委员会的决定，本教材定位为以五年制本科教学为主，兼顾长年制使用的原则和教材应满足学科需要、教学需要和临床需要的原则，又鉴于本教材已评定为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，为保证本教材的稳定和发展，仍由四川大学、吉林大学、上海交通大学、武汉大学、北京大学、第四军医大学等口腔医学院共同编写完成第5版《口腔材料学》全国规划教材。

二、课程目标

课程目标：

1.建立知识目标。

（1）基础理论和基本知识：

掌握口腔材料的分类、组成和主要理化性能、机械性能、生物性能及与临床应用的关系；熟悉现有口腔材料的优缺点、应用现状和基本使用要求；了解口腔材料发展趋势、制备方法、临床技术要求和效益评价；了解口腔材料与口腔组织形态、结构和生理功能之间的关系，了解合理有效利用口腔材料和准确制作修复体的理论基础。

（2）基本技能：

掌握口腔材料的名称、形状特征、主要组成和临床应用技术及范围；通过性能测试，熟悉口腔材料试样的制备和基本操作技术，以及对修复质量的影响因素；掌握口腔材料的基本操作技能。

2.建立能力目标。

通过启发性地讲授重点内容，引导学生自己阅读教材和有关参考资料，并根据学到的知识能对口腔病变作科学的观察，分析并作出相应的诊疗。

3.建立态度目标。

对教学内容作适度调整，加入较多的临床病例，巩固学生的专业思想和口腔专业的热爱。

三、教学目的要求与内容

- 总论

【目的要求】

了解口腔材料学的概述、发展史、分类、新进展。

掌握材料的机械性能和生物性能，熟悉材料的物理性能和化学性能。

【教学内容】

- 讲解口腔材料学是在口腔医疗活动历来与口腔材料的应用几乎是同时产生和发展的，简介其发展的历史和口腔材料的分类。

- 细讲口腔材料的标准、本教材的范围和材料的机械性能、生物性能、物理性能和化学性能。

- 口腔有机高分子材料

【目的要求】

- 了解口腔高分子材料的概念、分类、结构、性能和反应。

- 掌握复合树脂材料的组成、固化反应、分类、性能特点及临床应用。

- 掌握粘接材料的种类、粘接机制、口腔组织环境的粘接特性、表面处理技术及常用的粘接剂。

- 熟悉固体类和糊剂类根管充填材料的特点。

- 掌握印模材料概念，弹性印模材料和非弹性印模材料。

- 掌握义齿基托树脂的性能、在制作假牙的过程及其原理，了解塑料牙、义齿软衬材料及颌面缺损修复材料。

- 掌握其他高分子材料在口腔临床的使用。

【教学内容】

- 讲解高分子化学的基本概念，高分子材料的分类；聚合物的分子结构和聚合反应。

- 重点讲解复合树脂材料的组成、固化反应、分类、性能特点及临床应用，粘接材料的种类、粘接机制、口腔组织环境的粘接特性、表面处理技术及常用的粘接剂。

- 介绍固体类和糊剂类根管充填材料的特点和临床应用。

- 详细讲解口腔印模材料的分类、性能及其工作原理及其在口腔临床修复的用途。

- 讲解义齿基托树脂组成、聚合原理、使用及热处理方法和应用中应注意的问题。介绍温室化学固化型义齿基托树脂，光固化义齿基托树脂在口腔修复的使用。

- 讲解塑料牙、义齿软衬材料及颌面缺损修复材料的临床应用。

- 口腔无机非金属材料

【目的要求】

- 了解口腔无机非金属材料的概念、分类和发展简史。

- 掌握常用的水门汀材料的组成、凝固反应、性能特点和临床应用。

- 掌握熟石膏、人造石和超硬石膏的的凝固性能、水分比和使用范围。

- 熟悉口腔陶瓷材料的结构和性能。

- 熟悉烤瓷修复材料的概念、种类、组成、工艺步骤和在口腔修复治疗中的使用。

- 掌握几种陶瓷材料在口腔修复临床上的应用。

- 掌握其他无机非金属材料的使用。

【教学内容】

- 介绍陶瓷材料的发展和在口腔医学中的使用。陶瓷材料分类、结构与性能；口腔陶瓷材料及制品的制备和特征。

- 讲解烤瓷材料的应用范围、性能、工艺和工艺步骤。

- 讲解金属烤瓷、铸造、陶瓷、种植陶瓷的应用范围、种类和组成。

- 讲解陶瓷牙、模型材料、水门汀的性能特点和临床用途。

- 口腔金属材料

【目的要求】

- 熟悉金属材料的特性、结构、金属的熔融和凝固，金属的形变、冷加工与热处理及金属成形法，熟悉合金的特点及在口腔修复中的使用原理。

- 熟悉锻造合金和铸造合金的性能特点及在口腔临床的应用。

- 了解非贵金属和贵金属在修复中的应用。

- 熟悉银汞合金的组成、固化反应、性能、应用及注意事项。

【教学内容】

- 介绍金属材料的特性、结构、熔融与凝固、冷加工与热处理，金属的形成工艺。

- 讲解锻造合金和铸造合金的组成、性能、性能、应用。

- 讲解钴铬合金、金基合金、钛合金、贵合金的组成、性能及应用。

- 讲解银汞合金的组成、固化反应、性能、应用及注意事项。

四、教学重点与难点

口腔材料学是口腔医学与材料科学之间的界面学科，是口腔医学专业的基础课程。其内容丰富、知识广泛，不仅包括口腔医学的内容，还涉及物理学、化学、工程学、信息科学以及生物医学基础与临床的内容。学生能充分了解口腔材料学的基础理论，并获得较丰富的理工医多学科知识，在今后的临床实践中，能运用这些知识，达到有效地利用口腔材料以修复和替代被破坏的口腔组织器官和生理外形，并重建其已丧失的生理功能的目的，进而使学生熟悉掌握当代自然科学理论方法和技术，深入了解口腔材料与口腔组织结构和功能之间的相互关系，在此基础上，能为口腔疾病的防治提出理论依据和合理设计，更好地为社会服务。

五、教学方法与手段

良好的教学方法、教学手段是提高口腔医学课程教学质量的前提，必须采用符合现代教育原理和口腔医学专业特点的教学方法和教学手段进行口腔医学专业教学方法改革。要针对不同的教学内容，采用不同的教学方法，以启发学员的思维能力、分析能力、创造能力，培养其自学能力，体现因材施教的原则。广泛采用问题式、讨论式、双语式、综合式、虚拟式等新的富有启发性的教学方法，全面采用计算机网络等多种现代信息传播媒介，建立了比较系统的数字化教学资源库，包含网络课程、多媒体课件、电子教案、教学素材库等，初步探索了信息化教学的模式。

六、教学内容目标与学时分配

| 教学内容 | 讲授课时 | 实验课时 |
| --- | --- | --- |
| 总论 | 2 |  |
| 口腔有机高分子材料 | 8 | 3 |
| 口腔无机非金属材料 | 6 | 3 |
| 口腔金属材料 | 6 | 2 |
| 机动 | 2 |  |
| 合计 | 24 | 8 |

七、考核方式、成绩评定及评价方法

1．考核方式：闭卷

2．考试成绩评定：期评成绩=平时成绩╳_40__%+期考考核╳_60__%

3. 评价方法：平时成绩按形成性评价进行考核，期考考核按闭卷考试进行考核。

八、教材与参考资料

1．赵信义 主编《口腔材料学》, 第5版，人民卫生出版社，2019年6月第5版

2.参考书目：

傅民魁 主编：《口腔正畸学》第二版，人民卫生出版社，1994年

薛淼 主编：《口腔生物材料学》，世界图书出版公司，2006年